ФЛЮС ТТ

Технические условия

##### ТУ 1718 – 001 – 30663583 – 2011

##### (введены впервые)

Дата введения: 30.11.2011 Без ограничения срока действия

##### Разработано:

##### ООО «Келлер Евразия»

Санкт-Петербург

2011 г.

Собственность ООО «Келлер Евразия»:

не  копировать и не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия распространяются на флюс ТТ (далее по тексту – флюс, и/или изделие), предназначенный для высококачественной пайки электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов.

Обозначение флюса должно содержать:

- наименование;

- номер настоящих технических условий.

Пример условного обозначения флюса при заказе:

«Флюс ТТ» ТУ 1718 – 001 – 30663583 – 2011.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Основные характеристики и параметры

### Флюс должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящих технических условий и комплекта технической документации,   утвержденных в установленном порядке.

### Внесение изменений в техническую документацию должно производиться в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 2.503.

### Технические характеристики.

#### Флюс должен изготавливаться однородной гелеобразной массой.

#### Технические характеристики флюса приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Активность в интервале температур, (С | 110-250 |
| Собственное электросопротивление | нет |
| Токсичность | средняя |
| Предельно допустимая концентрация, мг/м3 | 2,5 |

#### Химический состав флюса должен соответствовать таблице 2

Таблица 1

| Вазелин | 81% |
| --- | --- |
| Эмульгатор | 2% |
| Тетра этиленгликоль | 10% |
| КРС-78 | 7% |

## Требования к материалам, покупным изделиям

### Материалы и покупные изделия должны иметь сертификаты, паспорта или другие документы предприятия - изготовителя, подтверждающие их соответствие требованиям стандартов или технических условий. Допускается замена изготовителем покупных изделий материалов, указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества деталей и изделия в целом; замена производится в установленном порядке.

### Соответствие материалов требованиям стандартов или ТУ должно подтверждаться сертификатами или протоколами испытаний по методикам и в объеме, предусмотренным стандартами на соответствующий материал.

### Все материалы перед запуском в производство должны быть осмотрены и приняты ОТК предприятия-изготовителя.

### Покупные изделия должны соответствовать требованиям стандартов и (или) ТУ и сопровождаться соответствующей документацией с указанием характеристик, полученных при испытаниях, гарантийных сроков и заключением о годности.

### Покупные изделия изготовитель должен подвергать входному контролю в следующем объеме:

### внешний осмотр и проверка сопроводительной документации,

### проверка сопроводительной документации, испытания на проверку параметров в объеме, указанном в ТУ на комплектующее изделие и в соответствии с НД, действующей у изготовителя.

### Комплектующие изделия должны быть подвергнуты внешнему   осмотру и проверке, в результате которых устанавливается:

### соответствие сопроводительной документации  назначению изделия;

### наличие сертификата соответствия;

### наличие полного комплекта технической документации предприятия- изготовителя;

### соответствие комплектности поставки, наличие клейм в случае, когда их наличие требуется согласно документации предприятия-изготовителя;

### отсутствие видимых механических повреждений;

### соответствие параметрам;

наличие маркировки.

## Комплектность

### Изделия должны поставляться потребителю полностью готовыми к эксплуатации.

### Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 содержащая:

### техническое описание;

### инструкцию по эксплуатации.

## Маркировка

### На каждую упаковочную единицу крепят ярлык или наносят маркировку водостойкой краской, на которой указывают:

### товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

### марку флюса;

### массу нетто;

### номер партии;

### обозначение настоящих технических условий;

### манипуляционный знак “Беречь от влаги”.

### Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционного знака “Беречь от влаги”, выполняемых водостойкой краской на ярлыке, надежно прикрепленном у двери с внутренней стороны вагона при повагонной отгрузке. При отгрузке флюса в транспортной таре каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку. Маркировка должна быть четкой, ясной и легко читаемой.

### На потребительскую тару наносят маркировку, содержащую:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, его юридический адрес;

- наименование изделия;

- номер партии;

- количество изделий;

- дату изготовления (месяц, год);

- номер или фамилию упаковщика;

- штамп отдела технического контроля;

- правила применения (при необходимости);

- обозначение настоящих технических условий.

Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 с указанием реквизитов и манипуляционных знаков: "Хрупкое, осторожно", "Верх" или др.

## Упаковка

### Упаковка должна быть изготовлена из полимерных материалов.

### Флюс фасуется на автоматах в пластиковые флаконы по 20,500 мл. Допустимое отклонение от установленной массы одной упаковочной единицы не должно превышать – 5 %.

### Пластиковые флаконы с флюсом фасуются в пачки, коробки, ящики из картона.

### Пачки, коробки, ящики из картона оклеивают лентой по ГОСТ 18251 и обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308.

### Допускаются другие виды упаковки изделий, обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении.

### В транспортную тару изделия могут быть упакованы без предварительной упаковки в потребительскую тару. При этом транспортная тара должна быть выстелена внутри оберточной бумагой, а ряды изделий обернуты или проложены бумагой, стружкой или другим материалом, обеспечивающим сохранность изделий. Допускается упаковка изделий в тару, бывшую в употреблении и обеспечивающую сохранность изделий.

### Прочность транспортной тары должна обеспечивать сохранность продукции в условиях многоярусной загрузки (3,3 м).

#### Изделия, упакованные в транспортную тару, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 на поддонах по ГОСТ 9078.

#### Транспортные пакеты скрепляют двумя полосами стальной упаковочной ленты по ГОСТ 3560, полипропиленовой лентой или тканой синтетической лентой по НД или ТД, стальной проволокой по ГОСТ 3282.

#### Масса пакета  не более 1 т.

По согласованию с потребителем допускается поставка изделий без формирования транспортных пакетов.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## При изготовлении изделий должны соблюдаться правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.030.

## При изготовлении изделий в воздух рабочей зоны возможно выделение вредных веществ и пыли. Данные факторы могут оказать раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей, глаза и кожные покровы человека.

  - Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны быть выше приведенных по ГОСТ 12.1.005.

  - Нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят по ГН 2.2.5.1313.

  - Нормирование вредных веществ в атмосферном воздухе проводят по ГН 2.1.6.1338.

  - При постоянной работе помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного действия.

  - Производство изделий должно соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» СП 2.2.2.1327-03

  - Рабочие места должны быть чистыми и не загромождаться отходами, сырьем, посторонними предметами.

  - При работе с электрооборудованием должны соблюдаться требования ГОСТов 12.2.003; 12.2.007; 12.1.019.

  - Движущие части машин и механизмов должны иметь ограждения.

  - Работа с флюсами при их сортировке, упаковке, транспортировании, контроле качества может сопровождаться выделением пыли, содержащей марганцевые, кремнистые, фтористые соединения. Флюсовая пыль относится к химически опасным и вредным производственным факторам. По характеру воздействия на организм человека флюсовая пыль является токсичной, раздражающей и сенсибилизирующей, пути проникновения в организм - через органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки.

  - Для предупреждения профессиональных заболеваний, а также во избежание несчастных случаев при сортировке, упаковке, транспортировании, контроле качества флюсов необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007.

  - При производстве погрузочно-разгрузочных работ персонал должен выполнять требования «Правил безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов» от 30.12.92г.

  - Персонал, занятый в производстве изделий, должен быть обеспечен спецодеждой из хлопчатобумажной ткани и индивидуальными защитными средствами: очками по ГОСТ Р 12.4.013, перчатками по ГОСТ 12.4.068, респираторами типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, а также противогазом марки А, БКФ или М по ГОСТ 12.4.121 для использования в аварийных ситуациях.

  - Организация медобслуживания работающих производится в соответствии с приказом МЗ РФ № 90 от 14.03.96г.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Изделия, изготовленные в соответствии с требованиями настоящих технических условий, не токсичны.

## При нарушении режима переработки в воздух рабочей зоны происходит выделение продуктов термоокислительной деструкции полимерного материала.

## По степени пожарной опасности производство изделий относится к категории В.

## Охрана окружающей среды - по ГОСТ 17.2.3.01. Выбросы вредных веществ в атмосферу - по ГОСТ 17.2.3.02.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

## Предприятие – изготовитель должен производить следующие контрольные испытания установки:

## приемо-сдаточные;

## периодические;

## типовые.

## Результаты испытаний  оформляются протоколом, хранящимся на предприятии-изготовителе.

## Изделие, предъявляемое на испытания и приемку, должно быть полностью укомплектовано. По согласованию с отделом технического контроля (ОТК), изделие, предъявляемое на испытания, допускается укомплектовывать частично.

## Приемо-сдаточным испытаниям должно подвергаться каждое изделие. Контроль изготовления изделия должен осуществляться в процессе всего производственного цикла в соответствии с требованиями настоящих ТУ.

### При приемо-сдаточных испытаниях проверяются:

### соответствие применяемых материалов;

### соответствие по составу с технической документацией;

### маркировка и упаковка.

### Результаты испытаний считают положительными, а изделие, прошедшим испытания, если оно было испытано в полном объеме, установленном в п. 4.4.1, и соответствует всем требованиям, проверяемым при этих испытаниях. В противном случае результаты испытаний считают отрицательными, а изделие, не выдержавшим приемо-сдаточные испытания.

### Изделие, не выдержавшее испытаний, подвергается повторным испытаниям после устранения выявленных недостатков. Допускается проводить повторные испытания изделия по пунктам несоответствия.

### Результаты повторных испытаний являются окончательными.

### Изделия предъявляются к приемке партиями. Партией считается количество изделий одного типа, одновременно предъявляемых к приемке.

### Объем партии должен включать в себя изделия, изготовленные в течении суток и более, но не свыше одной недели.

### К приемке должны предъявляться изделия, прошедшие производственный контроль, включая операционный контроль и проверку покупных материалов.

### Все покупные материалы подлежат входному контролю на соответствие требованиям технической документации наличию сопроводительной документации.

## Периодические испытания

### Периодические испытания серийно выпускаемых изделий проводятся один раз в три года с целью проверки соответствия изготавливаемых изделий по нормативным документам и технической документации, контроля стабильности качества выпускаемых изделий и оценки возможности продолжения их выпуска.

### К проведению испытаний производитель предъявляет один из выпущенных серийных образцов, прошедший приемо-сдаточные испытания, и, как правило, следующую документацию:

## сертификат соответствия.

## технические условия;

## эксплуатационные документы.

### Комиссия, при необходимости, может дополнительно затребовать другие документы.

### В объем периодических испытаний входят:

## анализ рабочей документации, в том числе технических условий на изготовление;

## анализ эксплуатационной документации;

## ознакомление с актами предыдущих испытаний (периодических и приемочных);

## ознакомление с журналом учета поступивших рекламаций;

## проверка соответствия основных параметров технической документации;

## визуальный контроль с оценкой качества изготовления изделия  и его соответствия требованиям нормативных и технологических документов;

## функциональные испытания;

## оценка надежности и безопасных условий эксплуатации изделия.

### Если за период, прошедший после проведения периодических испытаний, были проведены типовые испытания, связанные с изменением технологии изготовления, материалов, то периодические испытания должны проводиться только по тем пунктам программы периодических испытаний, по которым не проводились типовые испытания.

### При неудовлетворительных результатах периодических испытаний  хотя бы по одному пункту  проводятся повторные испытания на удвоенном количестве образцов по пунктам несоответствия. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

## Типовые испытания должны производиться после внесения изменений в технологию изготовления с целью проверки эффективности внесения изменения. Типовым испытаниям подвергается изделие в объеме и по программе периодических испытаний.

## Объём испытаний и количество образцов, подвергаемых испытаниям, определяются программой предприятия-изготовителя в зависимости от степени возможного влияния вносимых изменений на качество изделия.

## При получении не удовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из параметров изделия производятся повторные испытания удвоенного количества изделий, взятых из одной партии.

## При получении не удовлетворительных результатов при повторных испытаниях вся партия бракуется и составляется акт выбраковки.

# МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

## Методы входного и производственного операционного контроля качества устанавливают в технологической документации.

## Внешний вид оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.

## Проверка соответствия материалов и покупных изделий требованиям по п. 1.2 должна производиться по сертификатам.

## Однородность строения и цвет флюса контролируется визуальным осмотром навески при увеличении не менее чем в 2,5 раза. Частицы другого цвета, а также инородные частицы отбираются и взвешиваются. Результаты взвешивания выражают в процентах от массы навески.

## Контроль массы производится взвешиванием на весах.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

## Изделия, упакованные в пачки и коробки, транспортируют железнодорожным транспортом в контейнерах по ГОСТ 20435 или ГОСТ 22225 или пакетированными в термоусадочную пленку. В контейнерах тара  должна быть уложена рядами с заполнением пустот прокладочным материалом.

## Изделия, упакованные в ящики из картона или мешки, транспортируют по железной дороге повагонными отправками или в контейнерах.

## Изделия, упакованные в плотные деревянные или фанерные ящики, транспортируют по железной дороге мелкими отправками.

## Транспортирование речным транспортом проводится в контейнерах по ГОСТ 20435 или пакетами.

## Транспортирование автомобильным транспортом проводится в картонных коробках и ящиках, в бумажных пачках и мешках без упаковки их в деревянные ящики.

## Изделия хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие  агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

## Упакованные изделия укладывают в штабеля на обрешетках, поддонах или стеллажах. Расстояние от пола должно быть не менее 0,1 м.

## Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изделий  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы - по ГОСТ  15846.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## Изготовитель  гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих  технических условий при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения.

## Гарантийный срок -12 мес. со дня реализации через торговую  сеть, но не более 15 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

Ссылочные и нормативные документы.

Таблица А.1

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р 12.4.013 | Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 2.114 | Единая система конструкторской документации. Технические условия. |
| ГОСТ 2.503 | Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений. |
| ГОСТ 12.1.005 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
| ГОСТ 12.1.019 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |
| ГОСТ 12.2.003 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.2.007 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.030 | Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.021 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования. |
| ГОСТ 12.4.028 | Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия. |
| ГОСТ 12.4.068 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования. |
| ГОСТ 12.4.121 | Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия. |
| ГОСТ 17.2.3.01 | Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. |
| ГОСТ 17.2.3.02 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. |
| ГОСТ 166 | Штангенциркули. Технические условия. |
| ГОСТ 2226 | Мешки бумажные. Технические условия. |
| ГОСТ 2789 | Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. |
| ГОСТ 2991 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. |
| ГОСТ 3282 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия. |
| ГОСТ 3560 | Лента стальная упаковочная. Технические условия. |
| ГОСТ 4644 | Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия. |
| ГОСТ 5679 | Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия. |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ГОСТ 5959 | Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия. |
| ГОСТ 7933 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия. |
| ГОСТ 8273 | Бумага оберточная. Технические условия. |
| ГОСТ 9078 | Поддоны плоские. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9142 | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9396 | Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 10350 | Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия. |
| ГОСТ 12303 | Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия. |
| ГОСТ 13514 | Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия. |
| ГОСТ 13841 | Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия. |
| ГОСТ 14192 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 15846 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. |
| ГОСТ 17308 | Шпагаты. Технические условия. |
| ГОСТ 17811 | Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия. |
| ГОСТ 18251 | Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия. |
| ГОСТ 18573 | Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия. |
| ГОСТ 20435 | Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия. |
| ГОСТ 22225 | Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия. |
| ГОСТ 24597 | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры. |
| ГОСТ 25951 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия. |
| ГОСТ 28546 | Мыло туалетное твердое. Общие технические условия. |
| ГОСТ 50962 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия. |
| ГН 2.2.5.1313 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| ГН 2.1.6.1338 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |
| ГН 2.3.3.972 | Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. |
| СП 2.2.2.1327 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. |